Studentský pracovní list 1: membrány s neviditelnými otvory

Preložila Zdena Tejkalová

## Pomůcky

- Roztok jódu (cca 0.05 M)

- Roztok škrobu (cca 0.12% w/v)

- Sadu různých plastových folií

## Postup

Zkoumejte pohyb částic jódu různými typy membrán. Z každé membrány si vytvořte malý sáček a umístěte ho do trubice se škrobovým roztokem, jak je vidět na Obrázku 1. Do každého sáčku nalijte trochu roztoku jódu a pozorujte, co se stane.

Presentation images.ppt: Obrázek 1: Uspořádání při experimentu

Zaznamenejte svá pozorování do Tabulky 2..

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva na začátku | V malém sáčku |  |  |  |  |
|  | V trubici |  |  |  |  |
| Colour at end | V malém sáčku |  |  |  |  |
|  | V trubici |  |  |  |  |

Table 2: Results of your experiment

Dokážete vysvětlit, co se děje?

Dokážete zařadit každou z trubic (1-4) do některého z diagramu (A-D) v Obrázku 2?

Presentation images.ppt: Figure 2: Obrázek 2: Která situace odpovídá vašim testovacím trubicím?

Co by se stalo, kdyby roztoky v trubicích byly opačně: kdyby roztok menších molekul byl v trubici a roztok větších molekul v membráně (Obrázek 3)? Svá očekávání napište do Tabulky 3.

Presentation2.ppt: Obrázek 3: Co by se stalo, kdyby roztoky byly zaměněné?

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva na začátku | V malém sáčku |  |  |  |  |
|  | V trubici |  |  |  |  |
| Barva na konci | V malém sáčku |  |  |  |  |
|  | V trubici |  |  |  |  |

Tabulka 3: Vaše očekávání, kdyby roztoky byly zaměněné

Studentský pracovní list 2: ledviny a dialýza

Lidská ledvina je úžasný organ s dvěma základními funkcemi: údržba vodní rovnováhy v těle a vylučování močoviny, solí a vody. Každý den ledviny přefiltrují z krve 180 l kapaliny – většina je reabsorbována společně s živinami, které tělo potřebuje, jako např. glukóza a aminokyseliny. Ze 180 l přefiltrované kapaliny, ledviny produkují zhruba 2 l moči, která obsahuje odpadní produkty, např. pro tělo toxickou močovinu. Moč se před vyloučením hromadí v močovém měchýři.

- Proč si myslíte, že se v moči nenachází žádné plazmatické proteiny, i když jsou v roztoku v krevní plazmě?

Následkem některých zranění či chorob se v krvi objevují krevní buňky. Co by mohlo být příčinou?

Jak fungují ledviny.

Kidney_PioM.png: a) Pohled na ledvinu. Filtrace probíhá ve 3 milionech nefronů, kam se natlakovaná krev dostává z kapilár.
Obrázok so súhlasom Piotr Michał Jaworski; zdroj obrázku: Wikimedia Commons

08nephron1.jpg: b) Detail struktury nefronu. Malé molekuly a vody jsou filtrovány z krve otvory ve stěně Bowmanova váčku. V dalších částech nefronu jsou reabsorbovány molekuly, které tělo potřebuje

Při selhání ledvin následuje smrt přibližně za čtyři dny, protože močovina se hromadí a tělo ztrácí kontrolu nad vodní rovnováhou. Lidský život lze zachránit pomocí dialýzy, což obvykle znamená návštěvu nemocnice třikrát týdně. Během dialýzy, což přibližně trvá šest až osm hodin, krev z pacientova těla odtéká trubicí do přístroje, kde prochází podél filtru, nazývaného dialyzační membrána. Na druhé straně membrány protéká speciální dialyzační roztok. Složení tohoto roztoku zajišťuje vylučování močoviny z krve, ale glukóza ani aminokyseliny membránou neprojdou. Krev – bez močoviny- se potom vrací do těla.

4979669890_a80b15313b_o.jpg: Pacient podstupující dialýzu
Obrázok so súhlasom quecojones; zdroj obrázku: Flickr

Proč nejsou krevní buňky a plazmatické proteiny odstraněny z těla během dialýzy?

Močovina, glukóza a aminokyseliny mají podobnou velikost molekul. Proč močovina prochází dialyzační membránou a glukóza ani aminokyseliny ne?

Co by se stalo, kdyby jako dialyzační roztok byla použita voda?

Jak by mohla být dialýza využita k odstranění přebytku solí?

Studentský pracovní list 3: výroba a zkoumání antibakteriálního PVC

Polymer polyvinylchlorid (PVC) je levný a odolný plast, využívaný na potrubí, cedule a oblečení. Pro zvýšení pružnosti a snadnější manipulaci jsou do něj často přidávána změkčovadla. V této úloze vytvoříte PVC membránu se změkčovadlem i bez něj a potom porovnáte jejich fyzikální a chemické vlastnosti.

Antimikrobiální membrány jsou využívány v mnoha medicinálních technologiích a jsou vyráběny zabudováváním nanočástic nebo mikročástic stříbra či dalších kovů do polymerů. V přítomnosti kyslíku (na vzduchu) a vody elementární stříbrné částice reagují za vzniku stříbrných iontů (Ag+), které mohou rozbít buněčnou stěnu, inhibovat buněčnou reprodukci a narušit metabolismus některých bakterií, virů, řas a hubw3, w4.

## Výchozí suroviny

Rozpouštědlo: THF (tetrahydrofuran, (CH2)4O)

Práškový PVC

Dibutyl-sebakát nebo jiné změkčovadlo

Dusičnan stříbrný (AgNO3)

Citronan trisodný (Na3C6H5O7)

Živný agar

Bakteriální kultura (např. E. coli v živné půdě)

Plotýnka 

Magnetické míchadlo

75 ml kádinky

Skleněná podložka (např. kádinka, hodinové sklo nebo podložní sklíčko)

Odměrný válec

Pasteurova pipeta

Špachtle

Petriho misky

Očkovací smyčky

## Postup

Bezpečnostní poznámka: Vše by mělo probíhat v digestoři.

Tetrahydrofuran je vysoce hořlavá kapalina, která může způsobit vážné podráždění očí. Zacházejte s ní opatrně, pouze v digestoři a v rukavicích.

### 1) Výroba PVC bez změkčovače

- Použijte plotýnku, magnetické míchadlo a zahřívejte 20 ml rozpouštědla.

- Za stálého míchání pomalu přidávejte 1.5 g PVC prášku.

- Po zhruba 10 minutách by roztok měl zvizkóznět. Sundejte kádinku z plotýnky.

- Vyndejte magnetické míchadlo a v co nejtenčí a rovnoměrné vrstvě nalijte několik mililitrů roztoku PVC na skleněnou podložku (vnitřek či vnějšek kádinky nebo podložní sklíčko či hodinové sklo. Abyste si zajistili skutečně slabou vrstvu, otáčejte skleněnou podložkou, dokud je roztok horký.

- Nechte podklad a PVC v digestoři než se rozpouštědlo odpaří, zabere to zhruba 15 minut. PVC membránu lze potom snadno vyjmout ze skleněného podkladu.

### 2) Výroba PVC se změkčovadlem

Vytvořte čtyři membrány opakováním postupu seshora, každou s rozdílným množstvím změkčovadla, přidaného do zahřívaného rozpouštědla (viz Tabulka 4).

| Vzorek číslo | PVC (g) | Rozpouštědlo (ml) | Dibutyl-sebakát (ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 20 | 0.5 |
| 2 | 1.5 | 20 | 1 |
| 3 | 1.5 | 20 | 2 |
| 4 | 1.5 | 20 | 3 |

Tabulka 4: Tvorba PVC membrán s různým množstvím změkčovadla

- Porovnejte svých pět vzorků PVC membrán. Jaký efekt má změkčovadlo na plast?

- Co si myslíte, že se stane s plastem po přidání většího množství změkčovadla?

- Po zhlédnutí obrázků ze skenovacího elektronového mikroskopu (SEM), byly vaše odpovědi na otázku 2 správné?

- Tyto membrány mohou bát využity v předchozí aktivitě („Membrány s neviditelnými dírami“) pro zjištění relativnosti velikosti „děr“.

PVC_m001_nr(neměkčený PVC),P05_m001_nr (PVC s O.5Ml změkčovadla), P20_m007_nr_a(PVC s 2 ml změkčovadla): SEM snímky PVC: a) neměkčený, b) s 0.5 ml změkčovadla a c) s 2 ml změkčovadla

Obrázok so súhlasom projektu Establish

### 3) Výroba antibakteriálního PVC

Výroba antibakteriálního PVC, obsahujícího stříbrné částice, vyžaduje membránu s velkými mezerami, což je důvod proč použijeme změkčovadlo. Stříbro je přidáno ve formě dusičnanu stříbrného, který je pak redukován citronanem sodným.

- Použijte plotýnku, magnetické míchadlo a zahřívejte 20 ml rozpouštědla.

- Přidejte 2.5 ml změkčovadla, potom přidávejte 1.5 g PVC prášku.

- Přidejte 2.5 ml 10 mM dusičnanu stříbrného a míchejte 1-2 min.

- Roztok rozdělte do dvou 75 ml kádinek. Rychlými krouživými pohyby pokryjte vnitřek, čímž získáte membránu ve tvaru kádinky. Ujistěte se, že v membráně nemáte žádné trhlinky, musí udržet vodu.

- Nechte kádinku v digestoři, aby se rozpouštědlo odpařilo, potom opatrně vyjměte membrány. (To je docela obtížné; pokud to uděláte ve dvou, vaše šance na úspěch se zvýší).

- Připravte 5mM roztok citronanu sodného a opatrně ho nalijte do jedné membrány ve tvaru kádinky. Měl by projít přes membránu (držte ji nad kádinkou), reagovat s dusičnanem stříbrným za vzniku stříbrných nano- nebo mikročástic.

- Zaznamenejte barevnou změnu na membráně.

- Nechte membránu vyschnout v digestoři. Typický SEM obrázek (vpravo) ukazuje přítomnost elementárního stříbra dispergovaného na PVC membráně.

Fe10122_m05(Membrána z PVC se stříbrnými částicemi): Stříbrné mikro- a nanočástice v membráně z PVC
Obrázok so súhlasom projektu Establish

Nyní můžete zkoumat antibakteriální vlastnosti vyrobených membrán.

- Připravte si agarovou misku s bakteriální kulturou: na Petriho misku se živným agarem umístěte 100 µl bakteriální kultury (např. E. coli v živné půdě) a použijte očkovací smyčku k rozetření po celé misce.

Na podložku dejte přibližně 1 cm2 stříbrem impregnované PVC membrány.

Souběžně, kvůli srovnání, umístěte na podložku další tři kousky PVC membrány, z nichž jedna je neošetřená stříbrem.

Nechte podložku inkubovat přes noc při 37 °C, potom změřte inhibiční zónu kolem každého kousku membrány.

Bezpečnostní poznámka: Jako u všech mikrobiálních studií, celou dobu by mělo být používáno sterilizované náčiní (buď sterilizováno v autoklávu nebo tlakovém hrnci, nebo namočené v etanolu a pak vyžíhané). To zahrnuje i nůžky, kterými střiháte membránu. Abyste zabránili křížové kontaminaci, omyjte očkovací smyčku před použitím antibakteriálním prostředkem.

Antibakteriální vlastnosti těchto membrán je činí užitečnými při ošetřování ran a popálenin, včetně infekcí bakteriemi jako například methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) či E. coli.

- Proč jsou antibakteriální PVC membrány užitečné v léčbě infekcí MRSA?

Které další možné antibakteriální PVC membrány lze nalézt?